|  |  | MB grade |  | ER grade（MBU） |  | nuclear grade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| item | unit | Cation | Anion | Cation | Anion | Cation | Anion |
| H+ | % | ≥99.9 | —— | ≥99.9 | —— | ≥99.9 | —— |
| OHˉ | % | —— | ≥80.0 | —— | ≥90.0 | —— | ≥95.0 |
| Clˉ | % | —— | ≤15.0 | —— | ≤10.0 | —— | ≤0.3 |
| CO3= | % | —— | ≤8.0 | —— | ≤5.0 | —— | ≤5.0 |
| SO4= | % | —— | ≤0.2 | —— | ≤0.2 | —— | ≤0.2 |
| Na+ | Mg/kg-R（dry | ≤100 | —— | ≤80 | —— | ≤50 | —— |
| Fe | Mg/kg-R（dry | ≤100 | —— | ≤80 | —— | ≤50 | —— |
| Heavy metal （show as lead） | Mg/kg-R（dry | ≤25 | —— | ≤20 | —— | ≤20 | —— |
| Leachables | %（dry | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |